Гайка шлицевая молочная, резьбовая, DIN AISI 316

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- Область применения

Гайка шлицевая молочная предназначена для быстросъёмных соединений трубопроводов и арматуры в системах, требующих высоких гигиенических стандартов. Применяется в молочной, пищевой, фармацевтической и химической промышленности.

- Соответствие стандартам и спецификации

- Тип соединения: резьбовое (для присоединения к оборудованию с наружной резьбой G типа)

- Конструкция: шлицевая для монтажа специальным ключом

- Материал: AISI 316 (1.4401)

- Основные параметры

| DN | Резьба G | A (мм) | C (мм) | D3 (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | RD34×1/8" | 18 | 25 | 44 |
| 20 | RD44×1/6" | 19 | 31 | 54 |
| 25 | RD44×1/6" | 21 | 36 | 62 |
| 32 | RD44×1/6" | 21 | 42 | 68 |
| 40 | RD44×1/6" | 21 | 49 | 78 |
| 50 | RD44×1/6" | 22 | 62 | 92 |
| 65 | RD44×1/6" | 24 | 80 | 110 |
| 80 | RD110×1/4" | 28 | 94 | 126 |
| 100 | RD110×1/4" | 30 | 114 | 146 |
| 125 | RD110×1/4" | 32 | 138 | 178 |

Обозначения:

- DN – условный проход (номинальный диаметр)

- Резьба G – тип резьбового соединения

- A – толщина (высота) гайки

- C – внутренний диаметр посадочного места под уплотнение

- D3 – наружный диаметр гайки (под ключ)

- Материалы исполнения

- Марка стали: AISI 316 (1.4401)

- Обработка поверхности:

- электрополировка (опционально, Ra ≤ 0.4 мкм)

- пассивация

- Рабочие параметры

- Рабочее давление: до 1 МПа (10 бар) при +20°C

- Рабочая температура: от -20°C до +150°C (с FKM)

- Среды применения:

- Молоко, вода, соки, напитки

- Сжатый воздух, пар

- Слабоагрессивные растворы

- Конструктивные особенности

- Тип: шлицевая гайка с внутренней резьбой типа G

- Шлицы: мпециальные пазы для монтажа ключом-трещёткой или крюковым ключом

- Посадочное место: под плоскую прокладку (диаметр C)

- Отклонения по размерам: ±0.5 мм

- Маркировка

Пример для DN50:

Гайка шл. DN50 RD78×1/6" AISI 316

где:

- DN50 – условный диаметр

- RD78×1/6" – тип присоединения

- AISI 316 – марка стали

- Контроль качества

- Визуальный контроль поверхности

- Контроль резьбы калибрами

- Измерение геометрических размеров

- Выборочный спектральный анализ материала

- Упаковка и хранение

- Индивидуальная упаковка в полиэтилен

- Групповая упаковка в картонные коробки

- Хранение в сухом помещении

- Защита от механических повреждений

- Гарантия

- Гарантийный срок: 5 лет с даты поставки

- Гарантия распространяется на отсутствие дефектов материала и изготовления

- Сведения о поставке

| Параметр | Показатель / Значение для заполнения |
| --- | --- |
| Артикул изделия |  |
| Диаметр, DN |  |
| Количество, шт. |  |
| Дата изготовления |  |
| Дата продажи |  |